Unverbindliche Formulierungen für Leistungsbeschreibungen

(Tragschicht und Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338)

Pos. 01 Baustoffgemisch für Tragschichten

Tragschicht nach ZTV SoB-StB herstellen

Dicke:  	Dimensionierung nach RSTO 12

Material:   Baustoffgemisch für Frostschutz- oder

Schottertragschichten 0/32 oder 0/45, UF 5

Menge 	  ME  	        Einheitspreis  	 	 	   Gesamtpreis

# …………… m² 	 	………………€/m²  	 	 	………………€

## Pos. 02 Pflasterdecke aus Betonsteinen herstellen

Betonpflastersteine DIN 1338, Klassifizierung D,I,K liefern und   nach Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen,  auf einer Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch gemäß DIN 18318 verlegen.  Steine an Randbefestigungen anpassen, einschließlich aller Schneidarbeiten,

Fugen mit Brechsand-Splitt-Gemisch gemäß DIN 18318 verfüllen,

Fläche reinigen und mit einer geeigneten Rüttelplatte und Gummimatte verdichten.

| Produkt: | B 16 cm und L 16 cm, Oberfläche mit Microfase, Rutschfestigkeit R13, zweischichtig mit Edelsplitt, mit Weißzement Festigkeitsklasse 52,5, colormixdesign |
| --- | --- |
| Steinhöhe: Ausführung: | 80mm 100mm einzelne Steinformate |
| Farbe: | Giallo, Granito, Dolomite, Antrazith |

Menge 	  ME  	        Einheitspreis  	 	 	   Gesamtpreis

# …………… m² 	 	………………€/m²  	 	 	………………€