### Unverbindliche Formulierungen für Leistungsbeschreibungen

(Tragschicht und Pflastersteine aus Beton DIN EN 1338)

Pos. 01	Baustoffgemisch für Tragschichten

Tragschicht nach ZTV SoB-StB herstellen

Dicke: 	Dimensionierung nach RSTO 12

Material:	Baustoffgemisch für Frostschutz- oder  
      		Schottertragschichten 0/32 oder 0/45, UF 5

Menge	  ME		        Einheitspreis				   Gesamtpreis

…………… m²		………………€/m²				………………€

Pos. 02	Pflasterdecke aus Betonsteinen herstellen

Betonpflastersteine DIN 1338, Klassifizierung D,I,K liefern und   nach Merkblatt für Flächenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelägen,  auf einer Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch gemäß DIN 18318 verlegen.  Steine an Randbefestigungen anpassen, einschließlich aller Schneidarbeiten,

Fugen mit Brechsand-Splitt-Gemisch gemäß DIN 18318 verfüllen,

Fläche reinigen und mit einer geeigneten Rüttelplatte und Gummimatte verdichten.

Produkt: 	B 25 cm  und  L 25 cm, Oberfläche mit Microfase,

Rutschfestigkeit R13, zweischichtig mit Edelsplitt,

mit Weißzement Festigkeitsklasse 52,5

colormixdesign

Steinhöhe:  	80mm

Ausführung:	einzelne Steinformate

Farbe: 		giallo

Menge	  ME		        Einheitspreis				   Gesamtpreis

…………… m²		………………€/m²				………………€