Productomschrijving	BCU  Superfuge is een waterdichte cement-voegmortel voor smalle voegen volgens

DIN 18 352. Voor het voegen van keramische tegels en mozaijbekledingen voor o.a. binnen en buiten. Voor voegenbreedte van 1- 6 mm. Voldoet aan de eisen volgens EN 13888. BCU – Superfuge is bij een konstante vochtigheidsbelasting 24 uur

waterdicht (getest volgens de Carsten-methode, voegdikte 5 mm).

Eigenschappen	waterdampfdoorlatend, flexibel, makkelijk te verwerken, hoge flankenhechting,

hydraulisch afbindend, vorstbestendig, geschikt op vloerverwarming, scheurvrij uithardend, aterafwijzend (in vergelijking met standaard voegmortels), vuilafwijzend (in vergelijking met standaard voegmortels), voldoet aan de CG 2 WA eigen volgens

EN 13888

Ondergrond	De voegen moeten droog, schoon en vrij van vuil en scheidingsmiddelen zijn. Direct na het aanbregen van de keramische bekleding de voegen op gelijkmatige dipte uitkrabben en reinigen. De eisen volgens DIN 18 352 zijn hier van toepassing. Volgens de dunbedmethode verlijmde tegels op z´n vroegst na 24 uur voegen. Volgens de dikbedmethode aangebrachte tegels pas na verharding van het mortelbed voegen.

Processing	BCU  Superfuge wordt met koud schoon water aangeroerd (mixmachine met ca. 600 rpm). De voegmortel wordt met een rubberspatel of invoegspaan diep in de voeg aangebracht. Na het aantrekken van de voegmortels de tegels reinigen. Bij zuigende ondergronden en poreuze tegels is een eventueel meermaals gelijkmatig navochten van de voegen noodzakelijk. Op 5 kg BCU – Superfuge ca. 1,4 Liter water toevoegen. De keramische bekleding tijdens en na het voegen tegen direct zonlicht en regen beschermen.

Technische gegevens		pottijd			ca. 2 uur bij + 18°C

begaanbaar		na ca. 12 uur

verwerkingstemperatuur	+ 5°C tot + 28°C

voegbreedten		van 1 tot 6 mm

Materiaalverbruik			500 tot 800 g/m², afhankelijk van het tegel- en voegformaat

Opslag	Koel en droog bewaren. Gedurende 1 jaar houdbaar. De verpakking volledig leeg volgens de geldende voorschriften afvoeren.

Advies	Gereedschap direct met water reinigen. Alle gegevens zijn ca.-waarden en

onderhevig aan wisselende omgevingstemperatuuren. Lichte kleuren kunnen vooral op vloeren en buiten sneller vervuillen dan dondere kleuren. Wij adviseren bij de keus van het voegmateriaal te letten op het wateropnamevermogen van de

keramiek en op het advies van de fabrikant. Voor het onderhouden en reinigen van het gevoegde oppervlak adviseren wij uitsluitend neutrale reinigingsmiddelen te gebruiken. Het oppervlak moet na het reinigen met schoon water worden

afgespoeld.

GISCODE	ZP 1 – cementaire producten, chromaatarm

Opmerking	BCU Superfuge bevat cement, reageert alkalisch in verbinding met vocht, daarom ogen en huid beschermen. Bij aanraking grondig met water afspoelen. Bij aanraking met de ogen bevondien een arts raadplegen.

De betreffende adviezen, richtlijnen en DIN-voorschriften moeten in acht genomen worden. De erkende regels voor bouwkunst en techniek zijn van toepassing. Wij waarborgen de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Onze gebruiksaanwijzingen zijn gebaseerd op testen en praktische ervaringen; het zijn slechts algemene adviezen zonder borg voor de eigenschappen, daar wij geen invloed op de bouwplaatsomstandigheden, werkuitvoering en verwerking hebben. Met de uitgave van dit productdatablad vervallen alle voorgaande.